

|  |
| --- |
| FICHA TECNICA PINTURA POPULAR |
|  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| DESCRIPCION | Pintura vinil acrílica en acabado mate para interiores |
| USOS | Pintura económica con una gran relación costo -beneficio para obra de interés social que se utiliza para proteger y recubrir muros, plafones de yeso, concreto, tablaroca o tablacemento y tabique en interiores. |
| INSTRUCCIONES DE USO | 1.Preparación de la superficie:  Remover con espátula o cepillo de alambre la pintura que se encuentre en mal estado  2. Limpieza de la superficie:  Limpiar la superficie de polvo o grasa para asegurarnos de tener una buena adherencia  Deberá estar libre completamente de humedad para no tener problemas de  desprendimientos.  3. Sellado de la superficie:  Aplicar sellador Texturplast en el sustrato para lograr un mejor rendimiento de la pintura  y garantizar su adherencia  4. Preparación del producto:  Mezclar bien la pintura y después diluir con agua limpia en cantidades que pueden ser desde un 10% hasta un 20% dependiendo de la viscosidad que se requiera para poder aplicarla con rodillo, brocha o pistola airless |
| ESPECIFICACIONES | |  |  | | --- | --- | | Acabado | Mate o semimate | | Densidad | 1.40-1.45 kg/lt | | Viscosidad stormer a 25°C | 100-115 UK | | % de sólidos en peso | 50+- 3% | | Secado al tacto (Varía dependiendo de la temperatura ambiente) | 25-35 minutos | | Reductor | Agua limpia | | Rendimiento teórico a una mano. (Varía dependiendo de la rugosidad y porosidad del sustrato) | 4-6 m2 por litro dependiendo de la  superficie | | Espesor de película seca | 2 mils | | Lavabilidad | Mínima 250 ciclos | | Poder cubriente | Nivel 4 | | Durabilidad (Obtenida bajo condiciones controladas en laboratorio. Puede variar dependiendo de las condiciones climatológicas, las condiciones del sustrato y el modo de aplicación) | 2 años | |